## Slide 1: Результаты исследований и разработок материалов для регистрации нейтронных потоков в широком энергетическом диапазоне
Мосягина И.В., Ивкина О.В., Шарипова М.А., Чебышов С.Б.
АО «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП»)

## Slide 2: Введение. Нейтрону – 90!
Регистрация нейтронов
Тепловые нейтроны (0,025 эВ)
Нейтроны промежуточных энергий (1 - 100 кэВ)
Быстрые нейтроны (0,1-20 МэВ)
Сверхбыстрые нейтроны
Холодные, ультрахолодные нейтроны
замедление
Регистрация тепловых нейтронов
Реакции (n,α), (n,f)
Реакции (n,р),
(n, 2n), (n,3n)
В 1920 г. Э. Резерфорд предсказал существование нейтральной частицы с массой, равной массе протона. В 1930 г. В. Боте и Г.Беккер при облучении бериллиевой пластины α-частицами обнаружили излучение, слабо поглощаемое свинцом, однако регистрируемое счетчиком Гейгера-Мюллера. В 1932 г. Ф.Жолио и И.Кюри повторили опыты с пластиной и выяснили, что неизвестное излучение выбивает протоны с энергией 4,3 МэВ из парафина, что опровергало предположение о том, что это гамма-кванты. Д. Чедвик проанализировал результаты опытов и предположил, что излучение состоит из тяжелых нейтральных частиц. Позже были определена масса частицы и присвоено название.

## Slide 3: Сфера Боннера
Метод был описан в 1960 г. Р. Брамблеттом, Юингом и Т.Боннером и основан на использовании детекторов тепловых нейтронов, расположенных в замедляющих шаровых элементах различного диаметра.
Модификация сферы Боннера – использование детекторов тепловых нейтронов на различной глубине шарового замедлителя.
Используемый замедлитель – полиэтилен.
Детекторы тепловых нейтронов - ZnS:Ag+ПММА, гелиевые счетчики и др.
Диапазон измерения: от 0,025 эВ до 20 МэВ.
Э. Бергетт в 2008 г. защитил диссертацию на тему «Нейтронный спектрометр широкого спектра, использующий расширение сферы Боннера» [1]. В своей работе автор предложил систему детекторов нейтронов, в основе которых использована сфера Боннера с различными дополнениями (вольфрамовые, медные и свинцовые наполнители, сферы различных диаметров, различные типы сцинтилляторов). Диапазон измерения нейтронных потоков: от 0,025 эВ до 1 ГэВ.
[1] https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/22624/burgett_eric_a_200805_mast.pdf

## Slide 4: Регистрация тепловых нейтронов
Для регистрации тепловых нейтронов преимущественно используют ядерные реакции:
Регистрация быстрых нейтронов
Основные требования: полимерная (водородосодержащая) матрица + люминесцентная добавка.
Исследованные матрицы: полистирол, ПММА, поликарбонат, СКТН
Люминесцентные добавки:
№ | Наименование | Состав | λ испускания, нм | Время высвечивания, нс
1 | Сульфид цинка, акт. Ag | ZnS:Ag | 450 | 10 000
2 | РС-424 | Sr3(PO4)2:Eu | 430 | 5 000
3 | РС-450 | ZnS:Ag,Co, Ni | 460 | 200
4 | РС-453 | CaB5O9Cl:Eu | 460 | 1000
5 | PTP | C18H14 | 335 | 1,2
6 | PBD (2,5-дифенил-1,3,4-оксадиазол) | C20H14N2O | 360-356 | 1,2
7 | POPOP (1,4-бис (5-фенил-2-оксазолил) бензол) | C24H16N2O2 | 415-417 | 1,5
8 | PPO, DPO (2,5-дифенилоксазол) | C15H11NO | 365 | 1,6
9 | бис-MSB (1,4-бис (2-метилстирил) бензол) | C24H22 | 420 | 1,2
6Li + n → 4He(2,05 МэВ) + 3H (2,75 МэВ); σ(тепл.)= 945 барн;
10B + n →6Li* + α →7Li(0,83 МэВ) + 4He(1,47 МэВ) + γ (0,48 МэВ) (93%), σ(тепл.)= 4010 барн;
→7Li(1,0 МэВ) + 4He(1,8 МэВ) (7%)
155Gd + n → 156Gd* → 156Gd + γ(7,9 МэВ) + конв. электроны(39-199 кэВ); σ(тепл.)= 61 000 барн;
157Gd + n → 158Gd* → 158Gd + γ(8,5 МэВ) + конв. электроны(29-182 кэВ); σ(тепл.)= 255 000 барн

## Slide 5: Наша идея
Регистрацию тепловых, промежуточных и быстрых нейтронов необходимо осуществлять сцинтилляторами с различными временами высвечивания. Сигнал на выходе необходимо разделять по форме импульса.
В смешанном нейтронном потоке:
регистрация тепловых нейтронов осуществляется детектирующим элементом (1),
регистрация быстрых нейтронов – детектирующим элементом (2),
регистрация промежуточных нейтронов производится после их замедления в слое полиэтилена детектирующим элементом (3).
Основное условие – регистрация разных компонент нейтронного потока должна производиться сцинтилляционными материалами с различными временами высвечивания.
Смешанный поток нейтронов
ДМ-1
ДМ-2
ДМ-3
Регистрация тепловых нейтронов
замедление
Регистрация быстрых нейтронов
Регистрация промежуточных нейтронов
τ1
τ2
τ3

## Slide 6: Экспериментальные результаты
Результаты измерения чувствительности образцов к β-, γ- источникам
ИИИ: 137Cs, активность 1,8·104 Бк
90Sr+90Y, активность 1,512·103 Бк
239Pu-Be, поток 5·105 н/с
В качестве функциональных составов детектирующих материалов рассмотрены:
ДМ-1: ПММА+(ZnS+6LiF)
ДМ-2: полистирол + РТР+Sr3(PO4)2:Eu
ДМ-3-1: полистирол + Gd2O3+PBO+POPOP
ДМ-3-2: ПММА+ZnS:Ag,Co,Ni+6LiF
ДМ-3-3: ПММА+CaB5O9Cl:Eu+6LiF
Для максимального использования реакции (n,γ)-реакции на ядрах гадолиния в качестве ДМ-3-1 была изготовлена серия образцов с различным строением функционального объема:
- Gd2O3 распределен по объему,
- слой Gd2O3 сформирован на поверхности образца
- Gd2O3 расположен посередине образца.
Во всех трех случаях β-, γ-спектры значительно отличаются по своей форме.

## Slide 7: Собственный фон, β,γ-чувствительность образцов
№ | Наименование образца | Состав | Собственный фон, имп/с | 90Sr+90Y, имп/с | 137Cs, имп/с | нейтрон
1 | ДМ-1 | ПММА+(ZnS+6LiF) | 0,01 | 0,62 | 0,03 | 452,35
2 | ДМ-2 | полистирол + РТР+Sr3(PO4)2:Eu | 0,35 | 192,78 | 54,75 | 970,64
3 | ДМ-3-1 | полистирол + Gd2O3+PBO+POPOP | 15,87 | 442,42 | 1806,64 | 2504,57
4 | ДМ-3-2 | ПММА+ZnS:Ag,Co,Ni+6LiF | 0,08 | 0,12 | 0,05 | 256,77
5 | ДМ-3-3 | ПММА+CaB5O9Cl:Eu+6LiF | 0,07 | 1,15 | 0,04 | 280,09
ДМ-3-1, Gd по объему,
Осн.спектр-137Cs
Фон.спектр - 90Sr+90Y
ДМ-3-1, Gd на поверхности,
Осн.спектр-137Cs
Фон.спектр - 90Sr+90Y
ДМ-3-1, Gd посередине,
Осн.спектр-137Cs
Фон.спектр - 90Sr+90Y
Мы рассматриваем гадолиний как перспективный материал для детектирования нейтронов!
Дефицит на рынке изотопной продукции неизбежен.
ДМ-3-1
239Pu-Be

## Slide 8: Материал для α,β-детектирования
239Pu
90Sr+90Y
90Sr+90Y
239Pu
137Сs
239Pu-Be, 106 н/c
Детектор является полимерным, конкретный состав составляет предмет «ноу-хау».

## Slide 9: Термолюминесцентные детекторы
Принцип действия: при облучении детекторов в их объеме происходит накопление дозы гамма-, бета-излучения, при последующем внешнем нагреве происходит люминесценция, интенсивность которой пропорциональна накопленной дозе.
Для регистрации нейтронов наибольшее распространение получили TLD-600 (ДТГ-4-6) состава 6LiF:Mg,Ti, для которых Zэфф=8,2 (биологическая ткань = 7,42), фединг <10%/год, диапазон измерения от 10 мкГр до 1 Гр.
Нашим коллективом начаты работы и разработаны собственные методы синтеза 6LiF:Mg,Ti и 6LiMgBO3:Dy. В настоящий момент ведутся испытания.

## Slide 10: В 2019 году нашим коллективом была разработана собственная технология синтеза термолюминофора MgB4O7:Dy
№ п/п | Характеристика ТЛД, ед.изм. | ТЛД из люминофора ЗАО «НПФ «Люминофор» | Партия ТЛД из люминофора АО «СНИИП»
1 | Однородность партии, % | 15,77 | 6,06
2 | Собственный фон, мГр | 9,75 | 4,8
3 | Линейность, % | 13,06 | 6,67
4 | Коэффициент вариации, % | 5,2 | 1,87
5 | Фединг, отн.ед. | 0,08 | 0,02
6 | Воздействие света (сутки) на показания (фон) детектора | 6,1 | 1,37
7 | Воздействие света (семь суток) на чувствительность детектора,отн.ед. | 0,04 | 0,07

## Slide 11: Ионизационные камеры деления
Уникальным детектирующим материалом для селективной регистрации нейтронных потоков различных энергий является радиатор ионизационной камеры деления (ИКД). – нейтрон-делящийся слой на основе оксидов 235U, 238U, 232Th и др.
Ионизационная камера деления - газонаполненный датчик, предназначенный для измерения потока нейтронов посредством преобразования внешнего n-потока в поток осколков деления ядер, вызывающего ионизацию рабочего газа и последующее объемное токообразование.
Радиаторы камер деления–функциональные покрытия (толщиной до 1,5 мкм) электродов ИКД, содержащие в своем составе нейтрон-делящиеся изотопы(235U,238U,239Pu,232Th и др.).
Селективный захват быстрых нейтронов (с En˃ 1.4 МэВ) осуществляется четно-четнымия драми, среди которых сравнительно большие сечения деления имеют изотопы 238U(σ=0.942барн) и 232Th(σ=0.387барн)

## Slide 12: Технология

## Slide 13: Радиационная стойкость радиатора
Повышение скорости аннигиляции дефектов обеспечивает эксплуатацию радиатора при более высоких плотностях нейтронного потока
Линейный размер функционального объема (L) составляет (технология АО «ВНИИХТ») не более 100 нм, вместо ~ 1 мкм (другие способы). При организации неоднородностей (в т.ч. радиационно-индуцированных) в объеме радиатора скорость аннигиляции дефектов (треков) (Vанн) от осколков деления ядер урана, увеличивается на два порядка:
Vанн =D/L2, где D - коэффициенту диффузии (const)
Условие сохранения радиационной стойкости - равновесие процессов образования и аннигиляции дефектов: где Фн - плотность нейтронного потока
Организация межслоевых расстояний в объеме радиатора ~20-30 нм обеспечивает предотвращение роста нанокристаллитов

## Slide 14: Изотопное «отравление» радиаторов
σтепл (Pu-239)=747,4 б
σтепл (U-233)=531,2 б
Скорость изотопного «отравления» материала можно оценить по формуле:
где NTh/U — число атомов 232Th/238U на единицу площади; s — сечение захвата тепловых нейтронов; Фn — плотность нейтронного потока.
Паразитный электрический сигнал, образующийся в результате деления ядер 239Pu и 233U под действием тепловых нейтронов, можно оценить по формуле:
где I1 - ионизационный ток в камере при единичном акте нейтронной конвертации (для осколков деления тяжелых ядер I1 ~ 4,3・10–13 Кл); S - площадь радиатора, см2; j(Pu/233U) —собственная эффективность нейтронной конвертации ядер 239Pu/233U; р- давление рабочего газа.
Расчеты показывают, что в течение 3 лет эксплуатации камеры при потоке нейтронов плотностью до 1012 с–1・см–2 количества ядер 239Pu/233U недостаточно для регистрации сигнала от их деления. Однако исходная примесь 235U в урановом радиаторе приводит к шумовому сигналу 3・10–13 Кл, что находится на границе чувствительности аппаратуры.

## Slide 15: Реакторные испытания и расчеты

## Slide 16: Заключение
1. С учетом развития систем цифровой обработки сигналов возможно создание действительно новых устройств детектирования и материалов для регистрации нейтронов.
2. Существует возможность использования доступных природных нейтрон-чувствительных элементов взамен дорогостоящих и труднодоступных изотопных продуктов.
3. Разработка новых материалов для детектирования нейтронов требует комплексного подхода, учета различных факторов: от функциональной чувствительности до скорости выгорания функциональных изотопов.
4. В области ИКД для единичных кратковременных измерений быстрых нейтронов целесообразно использовать радиаторы на основе 238U вследствие их относительно высокой чувствительности; для долговременной нейтронной диагностики в ИКД целесообразно использовать радиаторы на основе ThO2 ввиду высокой степени селективности сигнала (до 100%) и низкой интенсивности изотопного «отравления» материала. Кроме того, запас температурной стойкости ториевого радиатора оценивается выше 1000 0С вследствие высокой устойчивости аморфной фазы, кубической структуры образующихся нанокристаллитов и устойчивой степени окисления (IV), в отличие от урана, имеющего диапазон (II)-(VI).
5. Для повышения радиационной устойчивости и долговечности нейтрон-детектирующих материалов необходимо применять технологии полинаслаивания для максимизации возможностей стока радиационно-индуцированных дефектов.

## Slide 17
Спасибо
за внимание
Тел.: +7 (499) 968 60 60, доб. 46-44
E-mail: IrVMosyagina@sniip.ru
www.sniip.ru
Мосягина Ирина Владимировна
Начальник лаборатории детекторов излучений